# Glossario

## U.D. 4.1.1 A — Materiali impiegati nella costruzione navale

Accademia Italiana della Marina Mercantile · Corso Direttivo Macchina 54 · U.D. 4.1.1 A · lezioni del 13, 20 e 27 novembre 2026 (L1, L2, L3)

Termini tecnici italiani delle tre lezioni con l'equivalente inglese usato nelle regole IACS, nei certificati e a bordo. La colonna "Lezione" indica dove il termine compare (L1 acciai, L2 altri materiali e saldatura, L3 corrosione e bacino). Le sigle sono nel documento separato "Sigle e acronimi".

## Acciai e trattamenti

| Termine | Inglese | Significato | Lezione |
| --- | --- | --- | --- |
| Acciaio da scafo | Hull structural steel | Acciaio laminato per la struttura dello scafo, certificato secondo la UR W11 | L1, L2 |
| Grado | Grade | Combinazione di resistenza e tenacità (es. A, DH36) che identifica l'acciaio | L1, L2, L3 |
| Snervamento | Yield strength | Tensione oltre la quale la deformazione diventa permanente | L1, L2 |
| Resistenza a trazione | Tensile strength | Tensione massima sopportata nella prova di trazione | L1 |
| Duttilità | Ductility | Capacità di deformarsi plasticamente prima di rompersi | L1, L2 |
| Tenacità | Toughness | Capacità di assorbire energia in presenza di un intaglio; si misura con la prova Charpy | L1, L2 |
| Rottura fragile | Brittle fracture | Rottura improvvisa senza deformazione, favorita da basse temperature e intagli | L1, L2, L3 |
| Temperatura di transizione | Transition temperature | Temperatura sotto la quale l'acciaio passa da comportamento duttile a fragile | L1, L2 |
| Strappo lamellare | Lamellar tearing | Distacco a gradini nello spessore della lamiera sotto trazione trasversale; si previene con acciai Z | L1, L2 |
| Normalizzazione | Normalizing | Riscaldo sopra la trasformazione e raffreddamento in aria: grano fine | L1 |
| Laminazione termomeccanica | Thermo-mechanical rolling | Laminazione a temperature controllate che dà resistenza e tenacità con poco carbonio | L1 |
| Bonifica | Quenching and tempering | Tempra seguita da rinvenimento | L1, L2 |
| Carbonio equivalente | Carbon equivalent | Indice della saldabilità che somma gli effetti degli elementi di lega | L1, L2 |
| Fattore del materiale | Material factor | Coefficiente k delle regole che riduce lo spessore per gli acciai ad alta resistenza | L1, L3 |
| Classe di materiale | Material class | Classe I–III (CSR) che con lo spessore determina il grado richiesto per ogni elemento | L1, L3 |
| Certificato del materiale | Material certificate | Documento dell'acciaieria con colata, composizione, prove e timbro della classe | L1, L2, L3 |
| Marcatura | Marking | Identificazione stampata sulla lamiera: grado, colata, timbro della classe | L1, L3 |

## Altri materiali

| Termine | Inglese | Significato | Lezione |
| --- | --- | --- | --- |
| Acciaio inossidabile | Stainless steel | Acciaio con almeno 10,5 % di cromo, protetto da un film passivo | L1, L2, L3 |
| Austenitico | Austenitic | Famiglia di inox al cromo-nichel (es. 316L), amagnetica e tenace a bassa temperatura | L1, L2, L3 |
| Duplex | Duplex | Inox austeno-ferritico, più resistente e meno sensibile alla tensocorrosione | L2 |
| Film passivo | Passive film | Strato sottile di ossidi di cromo che protegge l'inox | L2, L3 |
| Ghisa sferoidale | Spheroidal graphite (nodular) cast iron | Ghisa con grafite a noduli, duttile (UR W10) | L2 |
| Ghisa grigia | Grey cast iron | Ghisa con grafite lamellare, fragile (UR W9) | L2 |
| Getto | Casting | Pezzo ottenuto colando metallo in forma | L1, L2 |
| Fucinato | Forging | Pezzo deformato a caldo per pressatura o martellatura | L1, L2, L3 |
| Lega di alluminio | Aluminium alloy | Leghe 5xxx e 6xxx per sovrastrutture e unità veloci (UR W25) | L1, L2, L3 |
| Giunto bimetallico | Bimetallic transition joint | Elemento placcato acciaio-alluminio che separa i due metalli | L2, L3 |
| Cupronichel | Copper-nickel | Lega rame-nichel (90/10, 70/30) per tubi di acqua di mare | L2, L3 |
| Vetroresina | Glass reinforced plastic | Composito di fibre di vetro e resina | L2 |
| Amianto | Asbestos | Minerale fibroso cancerogeno, vietato a bordo (SOLAS II-1/3-5) | L2 |

## Prove e controlli

| Termine | Inglese | Significato | Lezione |
| --- | --- | --- | --- |
| Prova di trazione | Tensile test | Prova che misura snervamento, resistenza e allungamento | L1, L2 |
| Prova di resilienza (Charpy) | Charpy V-notch impact test | Provino intagliato rotto con un pendolo: energia assorbita a una temperatura data | L1 |
| Prova di piega | Bend test | Piegatura del provino saldato per verificare duttilità e difetti | L1, L2, L3 |
| Durezza | Hardness | Resistenza alla penetrazione (Vickers, Brinell, Rockwell) | L1, L2, L3 |
| Controllo non distruttivo | Non-destructive testing | Esame che non danneggia il pezzo (visivo, liquidi penetranti, magnetoscopia, ultrasuoni, radiografia) | L1, L2, L3 |
| Liquidi penetranti | Dye penetrant | Controllo delle cricche aperte in superficie | L2, L3 |
| Magnetoscopia | Magnetic particle inspection | Controllo di cricche superficiali nei materiali ferromagnetici | L1, L2 |
| Ultrasuoni | Ultrasonic testing | Controllo di difetti interni e misura degli spessori | L1, L2, L3 |
| Spessimetria | Thickness measurement | Campagna di misure di spessore a ultrasuoni | L1, L2, L3 |

## Saldatura

| Termine | Inglese | Significato | Lezione |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedimento di saldatura | Welding procedure | Insieme di processo, materiali e parametri qualificato con prove | L1, L2 |
| Qualifica del saldatore | Welder qualification | Prova che abilita il saldatore per processo, posizione e spessori (UR W32) | L1, L2, L3 |
| Materiale d'apporto | Welding consumable | Elettrodo o filo approvato per il grado di acciaio (UR W17) | L1, L2, L3 |
| Preriscaldo | Preheating | Riscaldo dei lembi prima di saldare per evitare cricche a freddo | L1, L2, L3 |
| Cricca a freddo | Cold crack | Cricca da idrogeno che si forma ore dopo la saldatura | L1, L2 |
| Porosità | Porosity | Bolle di gas nel cordone | L2 |
| Mancata fusione | Lack of fusion | Zona in cui il metallo d'apporto non si è fuso con il metallo base | L2 |
| Lavoro a caldo | Hot work | Saldatura, taglio o molatura a bordo: richiede permesso, bonifica e sorveglianza | L2, L3 |
| Spazio chiuso | Enclosed space | Ambiente con aria non garantita: ingresso solo con permesso e misure dell'atmosfera | L2 |

## Corrosione e protezione

| Termine | Inglese | Significato | Lezione |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrosione | Corrosion | Degrado del metallo per reazione elettrochimica con l'ambiente | L1, L2, L3 |
| Anodo / catodo | Anode / cathode | Elettrodo che si corrode / elettrodo protetto della cella di corrosione | L3 |
| Elettrolita | Electrolyte | Liquido conduttore (acqua di mare) che chiude la cella | L2, L3 |
| Serie galvanica | Galvanic series | Ordine dei metalli per potenziale in acqua di mare | L3 |
| Corrosione galvanica | Galvanic corrosion | Corrosione del metallo meno nobile accoppiato a uno più nobile | L2, L3 |
| Pitting (vaiolatura) | Pitting | Crateri localizzati più profondi della corrosione media | L2, L3 |
| Corrosione ai bordi | Edge corrosion | Corrosione locale ai bordi liberi e intorno alle aperture | L3 |
| Solchi | Grooving | Corrosione lineare lungo le saldature e i rinforzi | L2, L3 |
| Corrosione interstiziale | Crevice corrosion | Corrosione in fessure e sotto depositi dove manca ossigeno | L2, L3 |
| Erosione-corrosione | Erosion-corrosion | Corrosione accelerata da flusso veloce o turbolento | L2, L3 |
| Cavitazione | Cavitation | Danno da implosione di bolle di vapore su eliche, giranti, camicie | L2, L3 |
| Dezincificazione | Dezincification | Perdita selettiva dello zinco negli ottoni | L2 |
| Tensocorrosione | Stress corrosion cracking | Cricche per sforzo e ambiente specifico insieme | L2, L3 |
| Fatica-corrosione | Corrosion fatigue | Fatica accelerata dall'ambiente corrosivo | L3 |
| Corrosione a freddo | Cold corrosion | Attacco da acido solforico condensato sulle camicie dei motori a due tempi | L3 |
| Corrosione a caldo | Hot corrosion | Attacco da ceneri fuse di vanadio e sodio su valvole e turbine | L2, L3 |
| Punto di rugiada acido | Acid dew point | Temperatura sotto la quale condensa l'acido dei fumi | L3 |
| Margine di corrosione | Corrosion addition | Spessore aggiunto dalle regole per la corrosione prevista | L1, L3 |
| Spessore netto | Net thickness | Spessore usato nei calcoli CSR, senza margine di corrosione | L1, L3 |
| Spessore di rinnovo | Renewal thickness | Spessore sotto il quale l'elemento va sostituito | L1, L3 |
| Corrosione sostanziale | Substantial corrosion | Corrosione vicina al limite: richiede misure alle visite successive | L3 |
| Rivestimento | Coating | Pittura protettiva; stato GOOD, FAIR o POOR | L2, L3 |
| Sabbiatura | Blast cleaning | Preparazione della superficie con abrasivo (grado Sa 2½) | L3 |
| Antivegetativa | Antifouling | Pittura di carena che impedisce l'attecchimento di organismi | L2, L3 |
| Anodo sacrificale | Sacrificial anode | Blocco di zinco, alluminio o magnesio che si consuma al posto dello scafo | L3 |
| Corrente impressa | Impressed current | Protezione catodica con anodi inerti alimentati e regolati | L3 |
| Sovraprotezione | Overprotection | Potenziale troppo negativo: distacco della pittura, idrogeno | L3 |

## Visite e bacino

| Termine | Inglese | Significato | Lezione |
| --- | --- | --- | --- |
| Visita annuale / intermedia / di rinnovo | Annual / intermediate / renewal (special) survey | Visite del ciclo di classe quinquennale (UR Z7) | L1, L3 |
| Visita della carena | Bottom survey | Esame dell'opera viva in bacino o in acqua, due volte in 5 anni | L3 |
| Bacino di carenaggio | Dry dock | Struttura in cui la nave resta all'asciutto per visite e lavori | L1, L2, L3 |
| Taccate | Keel blocks | Appoggi su cui posa la chiglia in bacino | L3 |
| Piano di invasatura | Docking plan | Disegno con posizioni delle taccate e delle aperture di fondo | L3 |
| Lista lavori | Repair specification / work list | Elenco dei lavori da eseguire in bacino | L3 |
| Abbassamento dell'asse | Shaft weardown | Usura del cuscinetto poppiero misurata nel bacino | L3 |
| Tenuta dell'astuccio | Stern tube seal | Tenuta che separa l'olio dell'astuccio dall'acqua di mare | L2, L3 |
| Agugliotto | Pintle | Perno su cui ruota il timone | L1, L2, L3 |
| Cassa di presa | Sea chest | Cassa nello scafo da cui aspirano le pompe dell'acqua di mare | L2, L3 |
| Valvola di fasciame | Shipside valve | Valvola montata sullo scafo su una presa o uno scarico a mare | L3 |
| Manutenzione su condizione | Condition-based maintenance | Intervento deciso dalle misure (vibrazioni, olio, temperature) | L3 |